# Технологический регламент

КАЙМ ЛОТЕКСАН-Н (гидрофобизатор)

# 1. Описание продукта

Бесцветное, гидрофобное средство для заключительной обработки на основе силоксана.

# 2. Область применения

КАЙМ Лотексан – Н – специальное защитное водоотталкивающее средство для обработки неокрашенного, пористого натурального камня.  Все виды натуральных камней (щелочные и нейтральные), защищаются таким образом от воды, кислотных дождей и атмосферных и других загрязнений.

# 3. Свойства продукта

# КАЙМ Лотексан-Н проникает в поры натурального камня. После испарения растворителей, на стенках пор откладывается действующее вещество и создает в  рамках химической реакции со стандартным строительным материалом и влажностью водоотталкивающую способность.

# !!! Поры натурального камня после такой обработки не закрываются, поэтому показатель проницаемости водяного пара остается неизменным.

Характеристики материала

Прозрачная жидкость

Плотность: около 0,8 г/cм3

# 4.Указания по применению

Для обработки КАЙМ Лотексан-Н, поверхность натурального камня должна быть сухой, без пыли , поры должны быть открытыми.

КАЙМ Лотексан-Н наносится щетками или лучше паводковым методом (не распылять) 2 раза по принципу «мокрое по мокрому», с периодом высыхания в 10 минут.

Замечания

Если натуральный камень до обработки КАЙМ Лотексан-Н, подвергался обработке с целью укрепления продуктом КАЙМ Силекс ОХ, период высыхания между обработками должен быть не менее 10 дней.

Глубина проникновения

Как правило  - 2 мм. Если натуральный камень имеет очень грубые поры – до 5 мм.

Расход

Для двухразовой обработки – 0,4 – 0,8 л/кв. м в зависимости от объема пор. Как правило, бывает достаточно 0,5 л/кв.м. Точный расход можно определить только по месту пробной обработкой или  в лаборатории по сколотому образцу.

Очистка инструмента

Сразу после использования в ведре мыльным раствором, затем промыть проточной водой.

# 5. Упаковка

Канистры по 5 и 25 кг

6. Хранение

В закрытом виде, не на морозе – 12 месяцев. Защищать от жары и прямых солнечных лучей. Хорошо закрывать уже открытые упаковки. !!! Обязательно защищать от попадания влаги.

7. Обозначения опасностей

- Обозначение степени опасности:

R 10:   - воспламеняющийся продукт

R 51/53 -  ядовит для водных организмов

R 65: - при проглатывании может вызвать повреждение легких

# S 2:  - беречь от детей

# S 13: - не хранить в близи с продуктами питания, напитками и кормами

# S 23: - не вдыхать пары

S 36: - во время работы иметь соответствующую защитную одежду.

8. Транспортные обозначения

Класс – 3

Группа упаковки- -2 УН - № 1993

9. Утилизация отходов

По европейским нормам №. 08 01 11.

В переработку отходов отдавать только пустые упаковки.

10. Указания по безопасности

Основания, которые не обрабатываются ( напр. керамику, стекло, дерево) соответствующим образом защищать. Брызги на окружающих поверхностях сразу же смыть водой.  Глаза и кожу защищать от брызг. Во время работы не есть, не пить и не курить. Держать недоступным для детей.