# Технологический регламент

# KАЙМ Рестауро Фиксатив

- Описание продукта

# KАЙМ Рестауро Фиксатив – готовый к употреблению силикатный разбавитель и грунтовочное средство на золь-силикатной основе для КАЙМ Рестауро лазури и КАЙМ Рестауро вариолазурь.

2   Область применения

KАЙМ Рестауро-фиксатив в сочетании с КАЙМ Рестауро-лазурь и КАЙМ Рестауро вариолазурь идеален для лессирующей окраски песчаника, например для выравнивания цвета после домазок на оригинальной поверхности камня. Обрабатываемые поверхности должны быть пористыми ( впитывающими ).

KАЙМ Рестауро-фиксатив и КАЙМ Рестауро-лазурь смешиваются друг с другом в любой пропорции, в зависимости от желаемого эффекта.

КАЙМ Рестауро- фиксатив  является также грунтовочным или средством для предварительной фиксации.

3. Свойства продукта

# Основные характеристики материала

# Специфичная  масса: 1,05 г/см3

# Внешний вид: бесцветный, чистый

4. Указания по применению

# Подготовка основания

Основание должно быть сухим, без пыли, несущеспособным. Плохо держащаяся старая краска должна быть удалена.

Предварительная фиксация

Сильно впитывающие или сыпучие поверхности требуют бесцветной предварительной фиксации неразбавленным продуктом КАЙМ Рестауро Фиксатив.

Покрытие лазурью

Снаружи из-за погодных воздействий, необходимо двойное покрытие лазурью. Если необходим совершенно прозрачный эффект, то возможно одноразовое покрытие, в тех случаях, когда поверхность была предварительно укреплена КАЙМ Рестауро фиксатив.

Основной (первый) слой

Как правило, лазурь разводится сильно и наносится щеткой. Пропорция: 1:1 до 1:20 КАЙМ Рестауро фиксатив.

Финишный слой

Финишный слой наносится нерастворенным КАЙМ Рестауро-лазурь или по желаемому эффекту, разбавленным КАЙМ Рестауро фиксатив.

# Расход

Предварительная фиксация:

Около 0,2 л/кв.м КАЙМ Рестауро фиксатив

Для двойного покрытия лазурью:

0,1 – 0,2 л/кв.м КАЙМ Рестауро лазурь и

0,1-  0,4 л/кв.м КАЙМ Рестауро фиксатив

# Очистка инструмента

# Сразу после использования вымыть водой.

# Время высыхания

# Между предварительной фиксацией и лазурным покрытием – 12 часов. Между двумя слоями лазурей – 24 часа. В случае грунтования КАЙМ Силангрунд – 4 часа.

# Замечание

Дополнительная  гидрофобизация при использовании КАЙМ Рестауро лазурь не нужна.

5. Упаковка

5 л и 20 л канистры

6. Хранение

12 месяцев в прохладном месте, без мороза, хорошо закрытыми. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

7. Обозначения

# Обозначение степени опасности:

отсутствует

8. Транспортные обозначения

Не нужны

9. Утилизация отходов

По европейским нормам №. 06 02 99.

В переработку отходов отдавать только пустые ведра.

10. Указания по безопасности

Основания, которые не обрабатываются, особенно стекло, керамику, натуральный камень и прочее соответствующим образом защищать. Глаза и кожу защищать перед распылением. Во время работы не есть и не пить, не курить. Держать недоступным для детей.