Технологический регламент

КАЙМ Рестауро-фуге

1. Описание продукта

Минеральный реставрационный сухой раствор с гидравлическими связующими для швов.

2. Область применения

КАЙМ Рестауро-фуге применяется для реставрации швов на натуральном камне, кирпиче, известняке и т.д.

3. Свойства продукта

Основные характеристики материала по нормам ДИН 3-11-97/Д

Специфичная масса: около 1,55 г/cм3

Расход воды:  0,15 л/kг

Время обработки: максимум 45 минут

Время затвердевания: около 5 часов

Прочность на сжатие: около 8 N/мм

Предел прочности на растяжение при изгибе: около 3 N/мм2

Модуль упругости: около 9,0 KN/мм2

Термическое растяжение: 7 x 10-6 (1/K)

Гидро растяжение: 0,7 x 10-3 (мм/м)

Цветовые тона

Цвета по шкале КАЙМ «натуральные камни».

4.Указания по применению

Температура обработки, воздуха и поверхности не должна быть ниже плюс 5 градусов.

Подготовка основания

Выскабливание:

Поврежденный материал швов, а также все цементные швы должны быть без остатков выскоблены до глубины двукратной ширины швов.

Очистка:

Открытые швы аккуратно очистить водой под давлением.

Предварительное смачивание:

Реставрационный раствор можно накладывать только на влажные швы. Поэтому абсолютно необходимо предварительное обильное смачивание. Лишняя вода убирается при этом впитывающей мочалкой.

Исполнение

Подготовка раствора:

КАЙМ Рестауро-фуге разводится только водой, около 4,5 литров на 30 кг. При больших количествах использовать миксер или смеситель принудительного действия. Раствор должен подходить  5 минут и  иметь  консистенцию влажной земли.

Нанесение:

Готовый раствор наносится на шов сильно вдавливая. Новый материал для швов не надо заравнивать на поверхности. При соединительных швах КАЙМ Рестауро-фуге наносится выше поверхности камня, и остатки убираются шпателем во время схватывания раствора. В других случаях поверхности швов аккуратно придается острым инструментом шероховатость.

Расход

около 0,2 кг/пог. дм при глубине и толщине шва от 1 см

Замечания

Во время домазки камня, швы надо оставлять открытыми или снова сразу вырезать. При широких швах использовать прокладки из стеропора, на швах дорожного покрытия накладывать пленку.

Очистка инструмента

Сразу же после использования вымыть водой.

5. Упаковка

30 кг мешки

6. Срок хранения

6 месяцев в закрытых и сухих мешках

7. Обозначения опасностей

- Обозначение степени опасности:

Xi = раздражающий, содержит цемент, низкое содержание хромата по нормам ТРГС 613

R 41 – опасность нанесения серьезного вреда для глаз

S 2:  - беречь от детей

S 22: - не вдыхать пыль

S 24/25:  - предотвращать соприкосновения с глазами и кожей

S 26:  - при попадании в глаза, промыть  водой и обратиться к врачу

S 37/39:  - во время работы носить защитные очки и перчатки

S 46: - при проглатывании сразу обратиться к врачу и показать ему этикетку и упаковку

8. Транспортные обозначения

Не нужны

9. Утилизация отходов

По европейским нормам №. 10 13 99.

В переработку отходов отдавать только пустые мешки, без остатков продукта .

Остатки продукта затвердить водой и утилизировать в соответствие согласования с соответствующими местными инстанциями.

10. Указания по безопасности

Основания, которые не обрабатываются, особенно стекло, керамику, натуральный камень и прочее соответствующим образом защищать. Брызги сразу удалять большим количеством воды. Глаза и кожу защищать перед распылением. Во время работы не есть, не пить и не курить. Держать недоступным для детей.