Технологический регламент

КАЙМ Рестауро-гис

1. Описание продукта

Минеральный реставрационный сухой раствор с гидравлическими связующими.

2. Область применения

КАЙМ Рестауро-гис применяется для реставрации натурального камня для воссоздания фигур и архитектурных деталей посредством литья в открытых и закрытых формах.

3. Свойства продукта

Основные характеристики материала по нормам ДИН 3-11-97/Д

Специфичная масса: около 1,55 г/cм3

Расход воды:  0,17 л/kг

Время обработки: максимум 45 минут

Время затвердевания: более 8 часов

Прочность на сжатие: около 42 N/мм

Предел прочности на растяжение при изгибе: около 9 N/мм2

Модуль упругости: около 26,0 KN/мм2

Термическое растяжение: 5 x 10-6 (1/K)

Гидро растяжение: 0,9 x 10-3 (мм/м)

Цветовые тона

Стандартные цвета по шкале КАЙМ «натуральные камни» или особые тона по образцам камня. Все тона могут быть смешанными. Цвета подгоняются под основную поверхность, не под домазываемую. Минимальные расхождения по тону из-за различия условий затвердевания не исключаются.

4.Указания по применению

Температура

Температура обработки, воздуха и поверхности не должна быть ниже плюс 5 градусов.

Исполнение

КАЙМ Рестауро-гис разводится только водой, около 5 литров на 30 кг. При больших количествах использовать миксер или смеситель принудительного действия. Раствор должен подходить  5 минут и  иметь  консистенцию легкой текучести.

Изготовление форм:

Для этого используется силиконовые формы. Формирование отлитых частей возможно самое раннее через 48 часов.

Финишная обработка

Камнетесная обработка возможна самое раннее через 8 дней. При этом обязательно нужно обращать внимание на то, что как правило цвет будет более светлым.

Расход

около 2,2 кг/л

Очистка инструмента

Сразу же после использования вымыть водой.

5. Упаковка

30 кг мешки

6. Срок хранения

12 месяцев в закрытых и сухих мешках

7. Обозначения опасностей

- Обозначение степени опасности:

Xi = раздражающий, содержит цемент, низкое содержание хромата по нормам ТРГС 613

R 38- Раздразает кожу

R 41 – опасность нанесения серьезного вреда для глаз

S 2:  - беречь от детей

S 22: - не вдыхать пыль

S 24/25:  - предотвращать соприкосновения с глазами и кожей

S 26:  - при попадании в глаза, промыть  водой и обратиться к врачу

S 37/39:  - во время работы носить защитные очки и перчатки

S 46: - при проглатывании сразу обратиться к врачу и показать ему этикетку и упаковку

8. Транспортные обозначения

Не нужны

9. Утилизация отходов

По европейским нормам №. 17 01 01.

В переработку отходов отдавать только пустые мешки, без остатков продукта .

Остатки продукта затвердить водой и утилизировать в соответствие согласования с соответствующими местными инстанциями.

10. Указания по безопасности

Основания, которые не обрабатываются, особенно стекло, керамику, натуральный камень и прочее соответствующим образом защищать. Брызги сразу удалять большим количеством воды. Глаза и кожу защищать перед распылением. Во время работы не есть, не пить и не курить. Держать недоступным для детей.