Технологический регламент

КАЙМ Рестауро-грунд

1. Описание продукта

Минеральный реставрационный сухой раствор с гидравлическими связующими.

2. Область применения

КАЙМ Рестауро-грунд применяется для реставрации натурального камня с глубокими потерями (более 2 см) и как ядровый материал для формирования открытых форм.

3. Свойства продукта

Основные характеристики материала по нормам ДИН 3-11-97/Д

Специфичная масса: около 1,34 г/cм3

Расход воды: 0,14 л/kг

Время обработки: максимум 45 минут

Время затвердевания: около 4 часов

Прочность на сжатие: около 29 N/мм

Предел прочности на растяжение при изгибе: около 8 N/мм2

Термическое растяжение: 6 x 10-6 (1/K)

Гидро растяжение: 1,0 мм/м

Цветовые тона

Коричневый

4.Указания по применению

Температура

Температура обработки, воздуха и поверхности не должна быть ниже плюс 5 градусов.

Подготовка основания

Удаление поврежденных участков:

Поврежденную часть камня, которая требует домазки КАЙМ Рестауро, удалить подходящим для этой цели инструментом до здоровой сердцевины. Особенно на горизонтальных поверхностях натурального камня удаление должно производиться  в виде коробчатого сечения.

Армирование:

На выступающих консолью элементах натурального камня необходимо производить опорное армирование, которое производится реставрационными армирующими материалами.

Очистка:

Имеющуюся каменную пыль из участков, которые нужно домазывать, аккуратно удаляют воздухом под давлением или чистой водой щеткой.

Предварительное смачивание:

Реставрационный раствор можно накладывать только на смоченное основание. Поэтому абсолютно необходимо предварительное смачивание. Лишняя вода убирается при этом впитывающей мочалкой.

Исполнение

Подготовка раствора:

КАЙМ Рестауро-топ разводится только водой, около 4 литров на 30 кг. При больших количествах использовать миксер или смеситель принудительного действия. Раствор должен подходить  5 минут и  иметь  консистенцию влажной земли.

Нанесение:

Готовый раствор наносится на подготовленную как указано выше  и предварительно увлажненную  поверхность. При этом заполнение должно на 2 см не доходить до верхней границы оригинала. Общая толщина слоя на одну обработку должна максимум составлять 5 см. Свеженанесенный раствор защищать от солнца, ветра и дождя.

Расход

около 20 кг/м2 при толщине слоя от 1 см

Доводка

После схватывания раствора, сделать его поверхность шероховатой и прежде чем перейти к последующим работам, выждать один день

Очистка инструмента

Сразу же после использования вымыть водой.

5. Упаковка

30 кг мешки

6. Срок хранения

12 месяцев в закрытых и сухих мешках

7. Обозначения опасностей

- Обозначение степени опасности:

Xi = раздражающий, содержит цемент, низкое содержание хромата по нормам ТРГС 613

# R 38           - раздражает кожу

R 41        –  опасность нанесения серьезного вреда для глаз

S 2:  - беречь от детей

S 22: - не вдыхать пыль

S 24/25:  - предотвращать соприкосновения с глазами и кожей

S 26:  - при попадании в глаза, промыть  водой и обратиться к врачу

S 37/39:  - во время работы носить защитные очки и перчатки

S 46: - при проглатывании сразу обратиться к врачу и показать ему этикетку и упаковку

8. Транспортные обозначения

Не нужны

9. Утилизация отходов

По европейским нормам №. 17 01 01.

В переработку отходов отдавать только пустые мешки, без остатков продукта .

Остатки продукта затвердить водой и утилизировать в соответствие согласования с соответствующими местными инстанциями.

10. Указания по безопасности

Основания, которые не обрабатываются, особенно стекло, керамику, натуральный камень и прочее соответствующим образом защищать. Брызги сразу удалять большим количеством воды. Глаза и кожу защищать перед распылением. Во время работы не есть, не пить и не курить. Держать недоступным для детей.