КАЙМ Силан - 100

# 1. Описание продукта

Не содержащий растворителей гидрофобизатор на базе силана по нормам ZTV-ING OS-A и OS-1 и DIN V 18026 и DIN EN 1504-2/1.1.,2.1.,8.1.

# 2. Область применения

КАЙМ Силан-100 применяется для гидрофобизации минеральных строительных материалов, особенно фасадов из бетона. АЙМ Силан-100 применяется в первую очередь на поверхностях, подверженных образованию высолов в результате морозов и росы и для защиты арматуры от коррозии хлоридов в процессе выхода солей, а также как грунтовка, перед нанесением окрасочного слоя краской КАЙМ Конкретал-В и Конкретал-Лазурью или КАЙМ Конкретал-С, которая используется как дополнительная защита от воды при повышенных нагрузках окружающей среды.

КАЙМ Силан-100 используется как грунтовка вместе с КАЙМ Конкретал-С по нормам OSB и ZTV илиOS-2 b OS-4 RILI-SIB.

КАЙМ Силан-100 применяется с последующей окраской КАЙМ Конкретал- системами для защиты основания согласно реставрационному принципу W

(защита от воды-Wasserschutz) по нормам RILI-SIB.

3.Характеристики продукта

Не содержащий растворителей щелочной коксисилан

Действующие вещество – 100%

Технические данные

* плотность – около 0,9 г/см3

* точка горения> 40 C

Свойства материала по нормам DINEM 1504-2/ 1.1, 2.1, 8.1.

« гидрофобная пропитка»

Глубина проникновения: 2 класс, > 10 мм

Впитываемость воды и содержание щелочи: коэффициент обсорбирования  < 7,5 %

в сравнение с необработанным образцом  <  10%

в щелочном растворе.

Скорость высыхания: 1 класс:   > 30%

Потеря массы под воздействием солей из-за мороза и росы: в отличие от необработанного образца на 20 циклов позже.

Опасные вещества: в соответствие с нормами EN 1504-2, 5.3.

# 4.Указания по применению

КАЙМ Силан- 100- готовый к применению продукт. Наносится путем мягкого флуатирования шприцами низкого давления или мягкими пропитываниями кистью. Обработку можно повторить с интервалом 4 часа до 1 суток, чтобы увеличить воздействие, например, в таких ситуациях как чрезвычайные погодные условия или сильные высолы.

КАЙМ Силан-100 реагирует на влажность бетона и образует под воздействием щелочности водоотталкивающую зону.

КАЙМ Силан-100 через 4-24 часа может быть окрашен системой Конкретал или может применяться только чисто как гидрофобизатор. Впитываемость воды снизиться. W 24 = 0,06 кг/м 2

Образование на обрабатываемой поверхности видимых пограничных напряжений поверхности происходит только на щелочных основаниях. Паропроницаемость не нарушается.

Условия обработки

От +5 С до максимум 25 С – основание, до максимум + 30 С воздуха.

Оборудование и инструменты должны быть чистыми и сухими. Перед обработкой обязательно избегать контакта с водой. Основание должно быть чистым, сухим, впитывающим. Путем флюатирования наносимое количество зависит от того как впитывает бетон (сделать образец). Не впитывающие основания нельзя обрабатывать КАЙМ Силан-100. Избегать прямых солнечных лучей и сильного ветра.

Расход

0,17-0,2л/м2, около 0,3 л/м2 при двойном нанесение. Точный расход можно определить только по месту.

Очистка инструмента

После окончания работ очистить инструменты спиртом или бензином.

5. Упаковка

Канистры по 5 и 25 л.

6. Хранение

12 месяцев. Хорошо закрывать вскрытые канистры. Хранить в прохладном и сухом месте. Предотвращать попадание влаги.

Обозначение опасностей

GHS02

H226: жидкость и пары воспламеняются.

P210: Держать вдали от источников тепла (искр), открытого огня, горячих поверхностей. Не курить.

P280: Носить защитные очки (одежду), защиту для глаз, лица.

P233: Упаковку хранить плотно закрытой.

P370+

P378: При пожаре для тушения применять CO2, песок, гасящий порошок.

P501: Утилизация содержимого, упаковок согласно местным, региональным, национальным, международным предписаниям.

8. Транспортные обозначения

Отсутствуют, материал не дает ожогов.

9. Утилизация

По европейским нормам № 070199. Во вторичную переработку отдавать только упаковки без остатков продукта.

10. Указания по безопасности

Необрабатываемые поверхности (стекло, натуральный камень, керамику) защищать соответствующим образом. Брызги на окружающих поверхностях сразу удалить органическими растворителями, как силангрунд.

Для создания оптимальных свойств водоотталкивания, необходимо нанести на КАЙМ Силангрунд после испарения спирта как можно раньше краску (примерно через 4 часа)

Глубина проникновения

Как правило - 2 мм.

Расход

Точный расход можно определить только по месту пробной обработкой.

Бетон: 0,2-0,3 л/кв. м

Штукатурка: 0,4 – 0,6 л/кв. м

Пористый бетон: 0,6 – 0,8 л/кв. м

Песчаник: 0,4 – 0,8 л/кв. м

Кирпич: 0,4 – 0,6 л/кв. м

Известняк: 0,3 – 0,5 л/кв.м

Очистка инструмента

Сразу после использования в ведре мыльным раствором, затем промыть проточной водой.

# 5. Упаковка

Канистры по 5 и 25 л

6. Хранение

В закрытом виде, не на морозе – 12 месяцев. Защищать от жары и прямых солнечных лучей. Хорошо закрывать уже открытые упаковки!!! Обязательно защищать от попадания влаги.

7. Обозначения опасностей

F – легковоспламеняемый продукт

- Обозначение степени опасности:

R 11:   -легко воспламеняющийся продукт

R 52/53 -ядовит для водных организмов

# S 9:  - хранить канистры в хорошо проветриваемых местах.

# S 16: - не хранить вблизи источников воспламенения. Не курить.

# S 33: - принимать меры против электростатического напряжения.

S 60: - Продукт и его упаковки утилизировать как опасные отходы.

8. Транспортные обозначения

Класс – 3

Группа упаковки- -2 УН - № 1993

9. Утилизация отходов

По европейским нормам №. 08 01 11.

В переработку отходов отдавать только пустые упаковки.

10. Указания по безопасности

Основания, которые не обрабатываются (напр. керамику, стекло, дерево) соответствующим образом защищать. Брызги на окружающих поверхностях сразу же смыть водой. Во время работы в закрытых помещениях канистры держать закрытыми.  Глаза и кожу защищать от брызг. Во время работы не есть, не пить и не курить. Держать недоступным для детей.