# Технологический регламент

КАЙМ Силекс-ОХ

# 1. Описание продукта

Бесцветное, укрепляющее средство на основе кремниевой кислоты без гидрофобизатора).

# 2. Область применения

КАЙМ Силекс ОХ может применяться на всех пористых минеральных основаниях. Особенно подходит для укрепления выщелаченных песчаников.

# 3. Свойства продукта

# КАЙМ Силекс ОХ проникает благодаря своей очень хорошей ползучести глубоко  в поры строительных материалов. После испарения незначительного количества растворителей, сложный эфир кремневой кислоты вступает в химическую реакцию с обычными строительными материалами и влажностью, превращается в кремниевый гель и алкоголь. Реакция протекает в среднем в течение 3 недель. По прошествию этого времени в камне остается только гель, а алкоголь полностью испаряется. Минеральное отделение геля способствует хорошему укреплению камня, не ухудшая паропроницаемости.

# - высокая водоотталкивающая способность

# - не образует пленки

# - полная проницаемость водяного пара

# - большая глубина проникновения

# - высокая щелочная стабильность

# - защищает от образования грязи, водорослей и плесени

# - устойчивость к погодным явлениям

Характеристики материала

Прозрачная жидкость

Плотность: около 0,94 г/cм3

Содержание действующего вещества: 75%

Отделение геля: 33%

# 4.Указания по применению

# Основание

# Для обработки КАЙМ Силекс ОХ поверхность камня должна быть сухой, без пыли и с открытыми порами. Жесткие корки натурального камня должны быть по возможности удалены.

# Нанесение

# На обрабатываемые поверхности многократно наносится КАЙМ Силекс ОХ щеткой или паводковым способом ( !! не распылять)с интервалом для впитывания в 10 минут  , пока не наступит видимое насыщение. Если образуется лишнее количество КАЙМ Силекс ОХ, его нужно сразу промокнуть тряпкой, иначе могут образоваться корки и патина.

Корки и раковины также могут образовываться, если продукта было нанесено недостаточно, т.е. камень не пропитался до здорового ядра.

Расход

Количество КАЙМ Силекс ОХ для укрепления сильно зависит  от объема пор и от глубины зоны разрушения камня. Расход может составлять от 0,5 до 5 л /кв.м. В экстремальных случаях даже больше.

Для точного определения расхода продукта, нужно провести на объекте пробную обработку. При этом необходимо пропитывать камень «мокрое по мокрому», до тех пор, пока камень перестанет впитывать.

Последующая обработка

Из-за относительно длительного времени воздействия КАЙМ Силекс ОХ требует для последующих доработок соблюдения определенного времени ожидания, т.к. только по прошествии реакции обрабатываемая поверхность снова будет в состоянии смачиваться водой.

Минимальный срок – 10 дней для:

- гидрофобизации продуктом КАЙМ Лотексан –Н и КАЙМ Силангрунд

- окраски лазурями КАЙМ Рестауро Лазурь

- окраска краской КАЙМ Гранитал

Минимальный срок – 3 недели для:

- КАЙМ Рестауро домазкам по камню

- окраска красками и лазурями КАЙМ Пуркристалат, КАЙМ декоративными красками и КАЙМ художественными красками

- минеральных штукатурок

Очистка инструмента

Сразу после использования в ведре с небольшим количеством мыльного раствора, затем промыть проточной водой.

# 5. Упаковка

Канистры по 5 и 25 кг

6. Хранение

В закрытом виде, в прохладном месте, но не на морозе – 12 месяцев. Защищать от жары и прямых солнечных лучей. Хорошо закрывать уже открытые упаковки. !!! Обязательно защищать от попадания влаги, т.к. возможно образование геля.

7. Обозначения опасностей

Обозначение степени опасности:

Xi - раздражающий

F – легковоспламеняющийся

R 11 - легковоспламеняющийся

# R 36/37 – раздражает глаза и органы дыхания

# R 52/53 – вреден для водных организмов, может вызывать в водоемах длительные вредные воздействия

# R 66 – повторный контакт может привести к раздражению кожи

# R 67 – испарения могут вызывать сонливость

# S 7/9 – упаковки хранить плотно закрытыми, в хорошо проветриваемом месте

# S 16 – держать далеко от источников воспламенения. Не курить.

# S 23 – пары/аэрозоль не вдыхать.

S 26  - при попадании в глаза, промыть  водой и обратиться к врачу

S 33 – принимать меры против электростатического напряжения

S 35 – отходы и упаковка должны быть утилизированы надлежащим способом

8. Транспортные обозначения

Класс – 3

Группа упаковки- -2

УН № - 1993

9. Утилизация отходов

По европейским нормам №. 07 01 99.

В переработку отходов отдавать только пустые упаковки.

10. Указания по безопасности

Основания, которые не обрабатываются (напр. керамику, стекло, дерево) соответствующим образом защищать. Брызги на окружающих поверхностях сразу же смыть водой.  Глаза и кожу защищать от брызг. Во время работы не есть, не пить и не курить. Держать недоступным для детей.

Обозначение степени опасности:

Xi = раздражающий

# R 36/38 – раздражает кожу

S 26:  - при попадании в глаза, промыть  водой и обратиться к врачу

S 37/39:  - во время работы носить защитные очки и перчатки

S 46: - при проглатывании сразу обратиться к врачу и показать ему этикетку и упаковку

S 51: - применять только на хорошо проветриваемых участках